Рекомендации по нанесению

Пластика холодного отверждения двухкомпонентного

• Пластик холодного отверждения двухкомпонентный «ВИРАЖ» (далее по тексту –

пластик холодного отверждения) предназначен для нанесения толстослойной

горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования с

асфальтобетонным и цементобетонным покрытием, разметки пешеходных переходов,

остановочных стрел и линий.

• Пластик холодного отверждения поставляется в комплекте со вторым компонентом –

отвердителем.

• Пластик холодного отверждения перед применением следует тщательно перемешать в

упакованной таре в течение 2-3 мин.

Отвердитель вводится в пластик с интенсивным перемешиванием непосредственно перед

нанесением в количестве от 0,5 до 3,0 %, в зависимости от температуры покрытия:

- при температуре 10-15°С – 2,0-3,0 % отвердителя от массы пластика

- при температуре 15-25°С – 1,5-2,0 % отвердителя от массы пластика

- при температуре 25-30°С – 0,5-1,5 % отвердителя от массы пластика

• Пластик холодного отверждения должен наноситься на чистое, сухое, не замасленное ,

не имеющее сильных механических повреждений , отремонтированное дорожное

покрытие .

• Температура воздуха и покрытия автодороги при нанесении должна быть в пределах от

+10°С до +30°С, относительная влажность воздуха не более 75%. Влажность

цементобетонного покрытия – не выше 4%.

• Пластик холодного отверждения нельзя наносить на влажную поверхность. После

выпадения атмосферных осадков рекомендуется выдерживать до нанесения пластика до

48 часов.

• Не рекомендуется наносить пластик холодного отверждения на свежеуложенных

дорожных покрытиях или на покрытиях с поверхностной обработкой ранее одного-двух

месяцев после их устройства, а также на дорожном покрытии с наличием выпотевания

битума и жировых пятен.

• Пластик холодного отверждения наносится вручную по трафарету мастерком или

шпателем или ручными пластомаркерами.

Элемент разметки размечают с помощью трафарета, обводя его мелом, и

ограничивают по периметру (по контурам меловой линии) липкой лентой. Взяв ведро

пластика (6кг на одну переходную полосу, т.е. на 1,6м²), добавляют отвердитель – один

флакон120 г (2,0%). Тщательно перемешивают в течение 2мин и равномерно наносят в

пределах контура размечаемого участка шпателем или ручным пластомаркером.

Через 3-6 мин ограничительную ленту аккуратно убрать с дорожного покрытия, не

допуская загрязнения окружающей среды.

• Расход материала при толщине 2,0-2,5 мм составляет 3,5-4,0 кг/м².

• Распределение световозвращающих стеклошариков производится поверх

свежеуложенного слоя пластика холодного отверждения не позднее 10 сек. с момента его

нанесения в количестве 200-300 г/м².

• Время до начала эксплуатации должно составлять 20-30 мин.

Меры предосторожности

• Не допускается разбавление пластика холодного отверждения органическими

растворителями.

• Не допускается смешивание между собой пластиков разных марок.

• Хранить в хорошо проветриваемом помещении.

• Беречь от попадания прямых солнечных лучей!

• Беречь от огня!

• Соблюдать меры предосторожности против статического электричества.__